Chương 5

NHÓM KHOÁNG SẢN KIM LOẠI QUÝ VÀNG - BẠC

5.1. Tổng quan về vàng - bạc

Khoáng sản quý hiếm quan trọng nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ yếu là vàng - bạc. Đây cũng là hai loại khoáng sản đã được các đề án của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam quan tâm nghiên cứu qua nhiều đề án tìm kiếm đánh giá cũng như công tác đo vẽ bản đồ địa chất.

Bảng 5.1: Thống kê các tài liệu điều tra vàng tỉnh Quảng Bình

	STT
	Tên công trình
	Chủ biên
	Năm  thực hiện
	Cơ quan thực hiện

	1
	Tìm kiếm vàng và các khoáng sản khác vùng Tuyên Hoá, Quảng Bình
	 Biện Xuân Thành
	1995
	Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ

	2
	Tìm kiếm thăm dò mỏ vàng Xà  Khía, Ngân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	 Đinh Hữu Sâm
	1997
	Liên hiệp công nông nghiệp Long Đại

	3
	Đánh giá vàng gốc Khe Nang, Tuyên Hoá, Quảng Bình
	 Biện Xuân Thành
	1999
	Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ

	4
	Nghiên cứu xác định khả năng thu hồi vàng từ quặng vàng gốc Khe Nang Quảng Bình
	
	2000
	


Bảng 5.2:  Danh sách mỏ - điểm quặng vàng 
tỉnh Quảng Bình

	STT
	Tên mỏ - điểm quặng
	Số hiệu
	Quy mô

	1
	Vàng gốc Khe Bẹ
	C11-2

E-48-81-C (Xuân Mai)
	Biểu hiện khoáng sản

	2
	Vàng gốc Quán Bưởi
	B7-8

E-48-81B (Quảng Châu)
	Điểm quặng

	3
	Vàng gốc Khe Đập
	B6-3

E-48-81A (Tuyên Hoá)
	Điểm quặng có triển vọng

Trữ lượng cấp C2 : 124kg.

P1: 1.467kg. P2: 1.672kg.

Tổng cộng: 3.263kg.

	4
	Vàng gốc Khe Trường


	B6-6

E-48-81A (Tuyên Hoá)
	Điểm quặng có triển vọng

	5
	Vàng gốc Trại Sim


	C12-1

E-48-81-D (Xóm Cầu)
	Điểm khoáng hóa

	6
	Vàng gốc Khe Đá Trắng


	B6-5

E-48-81-A (Tuyên Hoá)
	Điểm quặng chưa rõ triển vọng

	7
	Vàng gốc Khe Nang


	B6-2

E-48-81A (Tuyên Hoá)
	Điểm quặng có triển vọng. Tài nguyên dự báo cấp P2: 17.966,7kg.

	8
	Vàng gốc Suối Kin


	B7-17

E-48-81B (Quảng Châu)
	Điểm quặng có triển vọng

Tài nguyên dự báo P2: 1.627,3kg.

	9
	Vàng gốc Khe Xanh


	B6-4

E-48-81-A (Tuyên Hoá)
	Điểm khoáng hóa

	10
	Điểm quặng vàng Khe Rêu
	F25-5

E-48-106 C (Tân Ly)
	Có triển vọng

	11
	Điểm khoáng hoá vàng - bạc Đường 16
	F25-7

E-48-106 C (Tân Ly)
	Có triển vọng

	12
	Điểm khoáng hoá vàng - bạc Đường 10
	F25-6

E-48-106 C (Tân Ly)
	Có triển vọng

Tài nguyên dự báo P2: 2.536kg.

	13
	Điểm quặng vàng Bạch Đàn
	F25-8

E-48-106 C (Tân Ly)
	Rất có triển vọng

Tổng tài nguyên dự báo:

P2: 10.587kg.

	14
	Điểm quặng vàng Thù Lù
	F25-10

E-48-106 C (Tân Ly)
	Rất có triển vọng

Tổng tài nguyên dự báo

P2: 9.174 kg vàng + 165.528 kg bạc.

	15
	Điểm quặng vàng Động Vàng
	I27-1

E-48-118A(Hướng Lập)
	Ít có triển vọng

	16
	Điểm quặng vàng sa khoáng Bản Rưm
	F25-11

E-48-106C (Tân Ly)

E-48-118A(Hướng Lập)
	Quy mô nhỏ. Tổng tài nguyên dự báo P1: 62,5kg.

	17
	Điểm quặng vàng gốc

Khe Chứa
	F 25-2

E-48-106C (Tân Ly)
	Có triển vọng. Tài nguyên dự báo cấp P2: 30.489 tấn (Pb+Zn); 559kg Au và  56.155kg Ag.

	18
	Điểm khoáng hoá vàng gốc Rào Reng
	F25-3

E-48-106C (Tân Ly)
	Hàm lượng vàng thấp, ít có triển vọng.

	19
	Mỏ vàng Xà Khía
	F 25-4

E-48-106C (Tân Ly)
	Mỏ được khai thác năm 1994

Tổng trữ lượng của mỏ:     8.045,6kg Au; 169.550,3kg Ag

Tài nguyên dự báo của mỏ đến độ sâu 100m không ít hơn 12 tấn Au và 120 tấn Ag.


Trên bản đồ đã đăng ký 19 điểm vàng với quy mô từ điểm khoáng hoá, điểm quặng và mỏ. Có thể nêu tóm tắt một số đặc điểm như sau:

5.1.1. Không gian phân bố

Về mặt diện tích, các điểm vàng gốc phân bố khá tập trung trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ (10 điểm - mỏ) ở phía Nam và huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch (9 điểm) ở phía Bắc. Đây chính là các khu vực nằm trong ranh giới với địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị.

5.1.2. Mức độ nghiên cứu vàng trong công tác điều tra cơ bản

 Đa số các điểm quặng vàng mới dừng lại ở mức phát hiện và phổ tra tìm kiếm đến chi tiết hoá trong các đề án đo vẽ lập bản đồ địa chất 1:50.000 của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Riêng mỏ vàng Xà Khía ở phía Nam đã được tìm kiếm chi tiết hoá phục vụ cho việc lập luận chứng khai thác. Từ năm 1994 mỏ đã được đi vào khai thác quy mô nhỏ.

Cụm các điểm quặng vàng Khe Nang, Khe Đập huyện Tuyên Hoá và lân cận ở phía Bắc đã được tìm kiếm đánh giá tài nguyên dự báo. Riêng điểm Khe Nang đã được nghiên cứu đánh giá trong một dự án riêng. Cũng ở điểm quặng này đã có một chuyên đề nghiên cứu khả năng thu hồi vàng ở Khe Nang thông qua các mẫu bán công nghệ. 

Có thể nói, so với các địa bàn tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh, khoáng sản vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được quan tâm đầu tư nghiên cứu khá chi tiết.

5.1.3. Địa chất học các mỏ vàng

Vàng gốc Quảng Bình đều có nguồn gốc nhiệt dịch, phân bố dưới dạng các mạch và đới mạch định hướng theo các phá huỷ đứt gãy lớn. Vàng có mối liên quan nguồn gốc với các dá xâm nhập và phun trào Mesozoi, bao gồm các phun trào hệ tầng Động Toàn và hệ tầng Đồng Trầu cũng như các xâm nhập kiềm vôi phức hệ Quế Sơn.

Các số liệu về địa chất, thành phần khoáng vật địa hoá cho thấy tồn tại hai thành hệ vàng sau:

Thứ nhất: Đó là thành hệ thạch anh sulphur kiểu nhiệt dịch xâm nhập. Tiêu biểu là các điểm quặng Bạch Đàn, Khe Rêu liên quan với các đá granit phức hệ Quế Sơn.

Thứ hai: Đó là thành hệ vàng bạc kiểu nhiệt dịch phun trào liên quan với các thành tạo phun trào Mesozoi. Tiêu biểu nhất là mỏ vàng Xà Khía, điểm Đường 16, điểm Khe Nang, Đá Trắng, Suối Kin.

5.1.4. Trữ lượng và tài nguyên dự báo

Trên địa bàn toàn tỉnh, các tài liệu nghiên cứu địa chất cho thấy các số liệu sau đây:

Trữ lượng cấp C (C1 + C2) cho các mỏ đã tìm kiếm hoặc thăm dò: 8,2 tấn Au và 170 tấn Ag.

Tài nguyên dự báo (cấp P) cho các điểm quặng có triển vọng: 67,5 tấn Au và  342 tấn Ag.

Bảng 5.3: Tổng hợp các số liệu về trữ lượng và tài nguyên dự báo vàng - bạc tỉnh Quảng Bình

	STT
	Tên mỏ-điểm quặng, vị trí địa lý
	Số hiệu mỏ

điểm quặng.

Danh pháp

bản đồ
	Cấp

	1
	
	
	C1 hoặc C2 (kg)
	P

(kg)

	2
	Vàng gốc Khe Đập - Xã Đồng Hoá, huyện Tuyên Hoá
	B6-3

E-48-81A

Tuyên Hoá
	C2:

124 (Au)


	P1 + P2: 3.139 (Au)

	3
	Vàng gốc Khe Nang - Xã Kim Hoá, huyện Tuyên Hoá
	B6-2

E-48-81A

Tuyên Hoá
	
	P2: 17.966 (Au)

	4
	Vàng gốc Suối Kin - Xã Ngư Hoá, huyện Tuyên Hoá
	B7-17

E-48-81B

Quảng Châu
	
	P2: 1.627 (Au)

	5
	Điểm khoáng hoá vàng - bạc Đường 10 - Xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy
	F25-6

E-48-106C

Tân Ly
	
	P2: 2.536 (Au)

	6
	Điểm quặng vàng Bạch Đàn - Xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy
	F25-8

E-48-106C

Tân Ly
	
	P2: 10 .587 (Au)

	7
	Điểm quặng vàng Thù Lù

Xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy
	F25-10

E-48-106C

Tân Ly
	
	P2: 9.174 (Au)

165.528 (Ag)

	8
	Điểm quặng vàng gốc Khe Chứa - Xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy
	F 25-2

E-48-106C

Tân Ly
	
	P2: 559 (Au)

56.155 (Ag)

	9
	Mỏ vàng Xà Khía

Xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy
	F 25-4

E-48-106C

Tân Ly
	C1:

8045,6 (Au)                                     169550,3 (Ag)
	Tài nguyên dự báo của mỏ đến độ sâu 100m: 12.000 (Au)

120.000 (Ag)

	10
	Điểm quặng vàng sa khoáng Bản Rưm

Xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thủy
	F25-11

E-48-106C Tân Ly

E-48-118A Hướng Lập
	
	P1: 62,5 (Au)


Mô tả các mỏ điểm quặng vàng chủ yếu

5.2. Mỏ vàng Xà Khía 
Mỏ vàng thuộc xã Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106C (Tân Ly), có tọa độ địa lý:

17005'22" vĩ độ Bắc

106036'32" kinh độ Đông

Mỏ do Trần Đình Sâm phát hiện năm 1993. Mỏ nằm ở vùng núi cao 100 - 400m, trên ranh giới kiến tạo giữa các thành tạo phun trào trung tính - acit hệ tầng Động Toàn ở phía Bắc và đá phiến sét, sét silic hệ tầng Long Đại ở phía Nam. Thân quặng nằm trong đứt gãy chạy theo phương Tây Bắc - Đông Nam qua Xà Khía tạo nên quan hệ kiến tạo giữa lớp đá phun trào và các đá của hệ tầng Long Đại. Quặng nằm trong đới biến đổi nhiệt dịch, thân quặng có cấu tạo dạng đới. Thân quặng có chiều dày thay đổi từ 3 - 14m, kéo dài trên 3m. Hàm lượng vàng trong thân quặng 1 - 430 g/T, hàm lượng Ag 4 - 1778,5 g/T. Thành phần thân quặng là các đá quarsit thứ sinh biến đổi từ các đá phun trào, á phun trào, các vi mạch thạch anh xuyên cắt đá biến đổi chứa vàng. Thành phần khoáng vật gồm: Thạch anh, kaolinit, sericit, pyrophylit, felspat, clorit, carbonat; khoáng vật quặng gồm ilmenit, manhetit, pyrit, arsenopyrit, pyrotin, sphalerit, calcopyrit, vàng, alectrum, tetraedrit.

Tổng trữ lượng của mỏ: 8.045,6kg Au và 169.550,3kg Ag.

Tài nguyên dự báo của mỏ đến độ sâu 100m không ít hơn 12 tấn Au và 120 tấn Ag.


Mỏ có nguồn gốc nhiệt dịch nhiệt độ thấp. Mỏ được đưa vào khai thác năm 1994.


5.3. Điểm quặng vàng gốc Khe Nang  
Điểm quặng nằm ở góc Tây Bắc tờ bản đồ E-48-81A (Thiết Sơn), thuộc xã Kim Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, cách ga Kim Lũ khoảng 6km về phía Đông Bắc, có tọa độ địa lý:

17058'06" vĩ độ Bắc

106002'09" kinh độ Đông

Vùng Khe Nang được nhân dân khai thác vàng sa khoáng vào giữa năm 1991.

Năm 1993 đến năm 1995, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tìm kiếm chi tiết tỷ lệ 1:10.000 trên diện tích 20km2.

Đặc điểm địa chất điểm quặng: phía Đông Bắc điểm quặng là các trầm tích lục nguyên hệ tầng Sông Cả (O3-S sc2) bao gồm đá phiến sét silic, đá phiến sét đen, đá phiến thạch anh - felspat và khối magma xâm nhập thuộc phức hệ PhiaBioc (Ga T3n pb) có thành phần là các đá granit biotit dạng porphyr, granodiorit. Tại vùng Khe Nang là các trầm tích lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu - tập 3 (T2a đt3) gồm các đá cát kết, cát bột kết, sét bột kết và bột kết. Trên diện tích nghiên cứu phát triển hai hệ thống đứt gãy phương Tây Bắc - Đông Nam và Đông Bắc - Tây Nam, trong đó hệ thống đứt gãy Tây Bắc - Đông Nam đóng vai trò khống chế quặng hoá của vùng. Dọc theo hệ thống đứt gãy này đá bị dập vỡ mạnh mẽ và theo đó đã phát hiện được hai thể đá mạch có thành phần acid (granit, granodiorit) và một thể đá bazơ (gabro diabas). Toàn vùng có cấu trúc một nếp lồi, có trục kéo dài phương Tây Bắc - Đông Nam bị phá hủy, phức tạp hoá bởi hoạt động kiến tạo, đây là cấu trúc thuận lợi cho sự tập trung quặng hóa.

Đặc điểm địa chất mỏ: Khu vực Khe Nang tồn tại một đới mạch thạch anh - sulphur chứa vàng trong đới dập vỡ, chiều rộng của đới thay đổi từ 120 - 580m chạy theo phương Tây Bắc - Đông Nam trên 7km. Trong đới đã xác định được 20 mạch thạch anh - sulphur chứa vàng, trong đó có 6 mạch hàm lượng vàng đạt 4,8 - 12,5 g/T và 14 mạch có hàm lượng vàng đạt 1 - 3,9 g/T. Các mạch thạch anh đều có phương kéo dài Tây Bắc - Đông Nam, hình dạng rất phức tạp, mạch đơn lẻ, hệ mạch, thấu kính, xâu chuỗi, chiều dày các mạch thay đổi từ 0,2 - 0,6m đến 4m, đa số có chiều dày 0,6 - 0,8m, chiều dài dao động 200 - 800m. Các mạch thạch anh thường cắm dốc đứng hoặc nghiêng về phía Tây Nam với góc dốc 45 - 800, thường cắt mặt lớp của đá cát kết, bột kết và sét bột kết. Các biến đổi nhiệt dịch thường gặp trong mạch và cạnh mạch là:

- Thạch anh hoá: thường xảy ra trong suốt quá trình tạo quặng, gồm 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn I - trước tạo quặng: Giai đoạn này thạch anh hoá xảy ra đồng thời với sericit hoá, clorit hoá, phát triển trên một diện tích khá rộng.

+ Giai đoạn II: Liên quan đến quá trình hình thành các mạch thạch anh, thạch anh - sulphur - vàng. Trong giai đoạn này cùng với thạch anh hoá còn có sericit hoá, clorit hoá và đặc biệt là sulphur hoá.

+ Giai đoạn III: Xảy ra bên cạnh các mạch thạch anh chứa vàng, giai đoạn này hầu hết các hạt vụn đã bị tái kết tinh, xuất hiện các khoáng vật mới: muscovit và đặc biệt là carbonat, lượng sulphur cao hơn hẳn giai đoạn trước.

- Sericit hoá: Cùng với thạch anh hoá, sericit hoá xảy ra ở khắp mọi nơi trên toàn vùng và thường xảy ra trước cả thạch anh hoá.

- Sulphur hoá: Là đặc trưng cho giai đoạn hình thành các mạch thạch anh - vàng, gồm 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn sớm: Giai đoạn này có mức độ phổ biến trên một diện rộng đi kèm với việc hình thành các mạch thạch anh - asenopyrrit, pyrit và vàng.

+ Giai đoạn muộn: Liên quan với việc hình thành các mạch thạch anh - sulphur đa kim cùng với quá trình carbonat hoá.

- Clorit hoá: Có mặt trong tất cả các giai đoạn biến đổi nhiệt dịch của vàng, chúng tạo nên các ổ, đám, mạch màu xanh, dai, cứng chắc.

- Carbonat hoá: Đặc trưng cho giai đoạn nhiệt dịch muộn, thường gặp ở phần trung tâm đới quặng. Bằng phương pháp phân tích nhiệt và rơnghen xác định được carbonat gồm hai khoáng vật dolomit và calcit.

 Tóm lại: quá trình biến đổi nhiệt dịch của vùng tạo nên các đá thạch anh - sericit, thạch anh - sericit - sulphur, thạch anh – sulphur - carbonat và clorit - carbonat, chủ yếu ở rìa mạch, chiều dày 0,2 - 0,3m. Khoáng vật quặng chủ yếu là các sulphur: pyrit, arsenopyrit, ít galenit, sphalerit, calcopyrit. Tổng lượng khoáng vật sulphur chiếm khoảng dưới 10%, đôi nơi tập trung đến 20 - 30%. Trong số các khoáng vật không quặng chủ yếu là thạch anh, ít hơn có carbonat, epidot, clorit... Tổng số khoáng vật mạch thường xuyên chiếm trên 60 - 90%. Có hai tổ hợp cộng sinh khoáng vật được thành tạo trong hai giai đoạn tạo khoáng:

- Giai đoạn sớm: thạch anh - pyrit - arsenopyrit - vàng.

- Giai đoạn muộn: thạch anh - pyrit - sphalerit - galenit - calcopyrit, bocnit, vàng, telurua vàng  tenantit (bulangierit).

Bảng 5.4: Kết quả phân tích nung luyện Au, Ag 
và phân tích hấp phụ nguyên tử Cu, Pb, Zn trong 
thạch anh - sulphur

	STT
	Số hiệu mẫu
	Hàm lượng các nguyên tố

	
	
	Au (g/T)
	Ag (g/T)
	Cu (%)
	Zn (%)
	Pb (%)
	As (%)
	Sb (%)

	1
	H.1404M
	21.2
	
	0.08
	0.15
	0.43
	2.19
	

	2
	H.1406M
	17.2
	
	0.06
	0.09
	0.05
	5.93
	

	3
	G24/6
	25.1
	
	0.02
	0.0
	0.03
	1.27
	

	4
	G24/6
	1.70
	
	0.02
	0.0
	0.05
	1.25
	

	5
	G12/15
	32.40
	
	0.03
	0.11
	0.03
	0.71
	

	6
	G12/17
	0.50
	
	0.02
	0.06
	0.03
	0.02
	

	7
	G12/19
	9.00
	
	0.09
	0.33
	0.38
	0.84
	

	8
	G12/24
	1.30
	
	0.03
	0.0
	0.05
	0.014
	

	9
	H.806/23
	1.00
	
	0.0
	0.0
	0.03
	0.0
	

	10
	H.806/34
	0.40
	
	0.0
	0.0
	0.03
	0.0
	

	11
	H.806/35
	0.40
	
	0.01
	0.0
	0.05
	0.014
	

	12
	H.806/36
	0.40
	
	0.02
	0.04
	0.03
	0.021
	

	13
	H.806/37
	0.40
	
	0.02
	0.04
	0.05
	0.0
	

	14
	H.927/5
	1.60
	
	0.0
	0.0
	0.08
	0.95
	

	15
	H.973/2
	4.80
	
	0.0
	0.0
	0.15
	2.16
	

	16
	H.1403/2
	8.00
	
	0.2
	0.0
	0.03
	0.01
	

	17
	H.973/3
	0.50
	
	0.2
	0.0
	0.05
	0.0
	

	18
	H.2000/2
	0.50
	
	0.02
	0.0
	0.03
	0.0
	

	19
	H.2000/3
	0.40
	
	0.01
	0.04
	0.03
	0.0
	

	20
	H.860/3
	1.70
	
	0.02
	0.0
	0.03
	0.0
	

	21
	H.4245/2
	1.80
	
	0.07
	0.85
	1.83
	3.96
	

	22
	KN.400/10
	0.50
	
	0.02
	0.0
	0.03
	0.014
	

	23
	KN.400/11
	6.20
	
	0.07
	0.44
	0.94
	3.33
	

	24
	G.8/3
	0.40
	
	0.0
	0.04
	0.07
	0.036
	

	25
	H.3851/6
	0.40
	
	0.16
	0.11
	0.03
	0.25
	

	26
	H.3851 CN
	1.31
	5
	0.134
	0.06
	0.08
	0.031
	0.02

	27
	G.12 CN
	104.03
	29
	0.075
	0.486
	0.807
	0.326
	0.129

	28
	CN.01 KN
	6.96
	5
	0.05
	0.193
	0.313
	0.26
	0.06

	29
	H.1404CN
	10.17
	21
	0.036
	0.011
	0.517
	3.46
	0.034


Từ kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng vàng dao động trong khoảng rất rộng từ 0,4 - 1,7 g/T đến 10,17 - 32,4 g/T, cá biệt 104,03 g/T; hàm lượng bạc tuy ít gặp song hàm lượng một số mẫu đạt 5 – 29 g/T; hàm lượng đồng dao động 0,01 - 0,16%; hàm lượng kẽm 0,04 - 0,4%; hàm lượng chì 0,03 - 0,83%; hàm lượng arsen 0,014 - 0,84%, cá biệt đạt 3,96%; antimon ít gặp hàm lượng thấp 0,02 - 0,128%.

Kết quả phân tích quang phổ hấp phụ nguyên tử một số đơn khoáng cho hàm lượng vàng như sau:

Bảng 5.5: Kết quả phân tích quang phổ 
hấp phụ nguyên tử

	STT
	Số hiệu mẫu
	Tên khoáng vật
	Hàm lượng Au (g/T)

	1
	G.12/2 CN
	Pyrit
	3.64

	2
	H.3851/2 CN
	Pyrit
	3.71

	3
	H.3851/1 CN
	Arsenopyrit
	3.21

	4
	G.12/4 CN
	Sphalerit
	3.54

	5
	H.3851/4 CN
	Sphalerit
	0.25


	6
	H.3851/3 CN
	Galenit
	0.19

	7
	G.12/5
	Thạch anh
	5.87


Như vậy vàng tồn tại trong cả thạch anh và các khoáng vật sulphur.

Bảng 5.6: Kết quả phân tích microsond các hạt vàng

	STT
	Số hiệu mẫu
	Ký hiệu hạt
	Hàm lượng các nguyên tố (%)

	
	
	
	Au
	Ag
	Cu
	Fe

	1
	G.12/15 CN
	hạt 1
	97.05
	2.62
	1.27
	

	2
	G.12/15 CN
	hạt 2
	97.05
	2.80
	
	

	3
	G.12/19 CN
	hạt 1
	96.94
	2.76
	
	0.21

	4
	G.12/19
	hạt 2
	92.49
	7.19
	
	0.22

	5
	G.2
	hạt 1
	88.09
	11.97
	
	0.08

	6
	G.2
	hạt 2
	86.59
	
	
	0.13


Cấu tạo kiến trúc quặng thạch anh - sulphur - vàng của khu vực Khe Nang:

- Cấu tạo: Cấu tạo dạng ổ, cấu tạo dải, cấu tạo dăm kết và cà nát, cấu tạo mạch.

- Kiến trúc: Quặng có nhiều kiểu kiến trúc khác nhau, đặc trưng là các kiểu kiến trúc dăm, kiến trúc hạt tha hình phổ biến đối với các khoáng vật bocnit, tenantit, vàng; kiểu kiến trúc gặm mòn thường đặc trưng cho các khoáng vật sulphur ở giai đoạn tạo quặng sớm bị các khoáng vật sulphur ở giai đoạn muộn gặm mòn; kiến trúc dạng xương do bị rửa lũa, thay thế các khoáng vật xảy ra một cách liên tục.

Bảng 5.7: Các giai đoạn nhiệt dịch và tạo quặng khu vực Khe Nang

	Giai đoạn

các thành tạo
	Trước quặng

I
	Tạo quặng sớm

II
	Tạo quặng muộn

III
	Sau quặng

IV

	Mạch
	Mạch thạch anh, mạch thạch anh chứa pyrit hạt lớn
	Mạch thạch anh pyrit arsenopyrit
	Mạch thạch anh sulphur đa kim
	Mạch thạch anh carbonat

	Đá biến đổi
	Đá thạch anh sercit
	Đá thạch anh sericit sulphur
	Đá thạch anh sulphur carbonat
	Clorit, calcit, dolomit

	Tổ hợp cộng sinh khoáng vật
	Thạch anh, sercit, clorit
	Thạch anh, sercit, clorit, pyrit, vàng
	Thạch anh, sercit, clorit, dolomit, muscovit, pyrit, sphalerit, calcopyrit, bocnit, vàng
	Clorit, calcit, dolomit


Như vậy, đới khoáng hóa vàng Khe Nang có sự phân đới khá rõ ràng, gồm 3 đới:

- Đới I (đới trong cùng) trùng với các mạch thạch anh chứa vàng hoặc ngay cạnh là các thành mạch và biến đổi nhiệt dịch giai đoạn III, đặc trưng bởi sự có mặt của sulphur và carbonat.

- Đới II (đới giữa) kề đới trong cùng bao gồm các thành tạo chủ yếu của giai đoạn II, đặc trưng bởi sự có mặt của các mạch thạch anh sulphur và đá biến đổi nhiệt dịch thạch anh - sericit - sulphur.

- Đới III (đới ngoài cùng) được hình thành bởi các thành tạo trước quặng.

Bảng 5.8: Trữ lượng và tài nguyên dự báo các thân quặng vàng điểm quặng Khe Nang 

	STT
	Trữ lượng và tài nguyên dự báo vàng (kg)
	Trữ lượng + tài nguyên dự báo từng thân quặng (kg)
	Trữ lượng + tài nguyên dự báo cho các thân quặng có hàm lượng vàng >4 g/T (kg)

	
	C2
	P1
	P2
	
	

	1
	
	
	180,0
	108,0
	

	2
	
	191,80
	59,9
	287,7
	

	3
	
	
	435,2
	435,2
	

	4
	275,7
	1559,8
	1.885,5
	3.721,0
	3.452,0

	5
	241,8
	725,3
	1.692,4
	2.659,5
	2.659,5

	6
	
	
	172,8
	172,8
	

	7
	
	
	63,4
	63,4
	

	8
	
	
	172,8
	172,8
	

	9
	
	
	216,0
	216,0
	

	10
	
	
	1.122,7
	1.122,7
	

	11
	
	
	178,2
	178,2
	

	12
	
	
	303,0
	303,0
	

	13
	
	
	226,5
	226,5
	

	14
	
	172,8
	604,8
	777,6
	777,6

	15
	
	814,7
	407,3
	1.222,0
	675,0

	16
	
	123,6
	61,8
	185,4
	

	17
	
	323,5
	161,7
	485,2
	

	18
	220,6
	750,1
	1.875,3
	2.846,0
	

	19
	
	771,9
	1.543,8
	2.315,7
	

	20
	
	312,0
	156,0
	468,0
	

	Tổng
	738,1
	5.745,5
	11.483,1
	17.966,7
	7.564,0


(Theo tài liệu của Đoàn Địa chất 406)

5.4. Điểm quặng vàng gốc Khe Đập 
Điểm quặng Khe Đập cách ga Đồng Lê khoảng 7km về phía Đông Bắc, thuộc xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:

17055'54" vĩ độ Bắc

106003'12" kinh độ Đông

Điểm quặng nằm trong tờ bản đồ E-48-81A (Thiết Sơn)

Điểm quặng do nhân dân địa phương phát hiện đầu năm 1990. Tháng 12 năm 1990, Phan Văn Ái (Đoàn Địa chất 406) tìm kiếm kiểm tra để viết phương án tìm kiếm vàng gốc vùng Tuyên Hóa đã phát hiện được một số mạch thạch anh chứa vàng đạt hàm lượng công nghiệp. Sau đó, Đoàn Địa chất 406 tiến hành tìm kiếm chi tiết hoá tỷ lệ 1:10.000 trên diện tích 10km2.

Đặc điểm địa chất: Điểm quặng nằm trọn trong trầm tích lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu - tập 3 (T3a đt3). Phần trên là đá phiến sét xen các lớp cát kết, cát bột kết. Thế nằm của đá 1900 - 2200( 60 - 700 và 30 - 400 ( 50 - 700, tạo thành các nếp uốn nhỏ lồi lõm xen nhau. Trong vùng có hai hệ thống đứt gãy Tây Bắc - Đông Nam và Đông Bắc - Tây Nam cắt qua. Trong đó, hệ thống Tây Bắc - Đông Nam phát triển mạnh mẽ và làm cho các đá bị dập vỡ, vò nhàu, cắt xén. Đây là hệ thống đứt gãy đóng vai trò khống chế quặng hóa, còn hệ thống đứt gãy Đông Bắc - Tây Nam sinh sau gây dịch chuyển hệ thống Tây Bắc - Đông Nam và có thể tăng cường dung dịch nhiệt dịch cho giai đoạn trước.

Đặc điểm khoáng sản: Điểm quặng thuộc kiểu khoáng thạch anh – clorit – sericit - vàng ít sulphur. Trên diện tích nghiên cứu đã xác định được 1 đới mạch thạch anh-clorit – sericit - vàng ít sulphur trong đới dập vỡ. Đới mạch có chiều rộng 180 - 200m, chạy theo phương Tây Bắc - Đông Nam trên 700m, gồm nhiều mạch thạch anh xuyên lên gần trùng với phương của đá, các mạch thường cắm dốc 70 - 800 hoặc dốc đứng. Trong đới có 12 mạch thạch anh chứa vàng, có 3 mạch đạt hàm lượng vàng hơn 3g/T và 9 mạch có hàm lượng vàng dưới 3g/T. Các mạch thạch anh có chiều dày thay đổi từ 0,1 - 1m, cá biệt 2 - 5m, có hình dạng phức tạp: thấu kính, xâu chuỗi, ổ; chúng phình to, thót lại nhanh, có khi tắt đột ngột. Các quá trình biến đổi vây quanh chủ yếu là:

- Thạch anh hóa: Xảy ra khá mạnh mẽ, đá phiến sét biến đổi thành đá sét silic, cát kết thạch anh thành cát kết quarzit.

- Clorit hóa: Chủ yếu phát triển ở trong thạch anh hoặc rìa mạch thạch anh. Đá bị clorit hoá có màu xanh lục, cứng và dai.

- Sericit hóa: Hiện tượng này gặp khá phổ biến và mạnh mẽ ở rìa mạch thạch anh, có nơi gặp chúng thành các đám nhỏ màu trắng bạc.

Thành phần khoáng vật quặng: Khoáng vật mạch: thạch anh >90%; clorit, sericit rất ít; khoáng vật quặng có limonit và vàng. Limonit có thể là sản phẩm phong hóa của pyrit với số lượng ít <1%. Vàng xâm tán thưa dạng hạt, vảy méo mó.

Kết quả phân tích mẫu giã đãi cho hàm lượng vàng đạt 1 - 32 hạt/mẫu. Kết quả phân tích nung luyện vàng bạc và quang phổ bán định lượng một số nguyên tố được thể hiện trong bảng. Hàm lượng vàng trung bình 2,3 g/T. Hàm lượng vàng trong đá biến đổi rất nghèo 0,4 - 0,8 g/T, cá biệt có một vài mẫu đạt hàm lượng 1 – 2 g/T. Đới đá biến đổi cạnh mạch thường hẹp 0,1 - 0,2m, một số nơi tới 0,6m. 

Tại khu vực Khe Đập, nhân dân địa phương đã khai thác vàng gốc trong các mạch thạch anh – clorit – sericit - vàng ít sulphur từ năm 1993, đến nay vẫn đang tiếp tục khai thác. Họ đã đào các công trình giếng có chiều sâu 10 - 18m, các lò có chiều dài từ 10 - 70m xuyên vào trong núi. Đây là điểm quặng có nhiều triển vọng cần được đầu tư nghiên cứu các bước tiếp theo.

Bảng 5.9:  Kết quả phân tích nung luyện và quang phổ bán định lượng

	STT
	Số hiệu mẫu
	Hàm lượng các nguyên tố

	
	
	Au (g/T)
	Ag (g/T)
	Pb (n.10-3%)
	Zn (n.10-3%)
	Cu (n.10-3%)

	1
	258/2
	0,4
	<10
	1
	<10
	5

	2
	258/4
	5,8
	<10
	-
	-
	2

	3
	258/16
	1,6
	<10
	1
	<10
	3

	4
	17/59
	2,0
	<10
	-
	-
	2

	5
	17
	1,5
	-
	-
	-
	-

	6
	17/1
	2,5
	-
	-
	<10
	2

	7
	17/2
	2,5
	-
	-
	-
	5


Trữ lượng và tài nguyên dự báo tổng hợp của các thân quặng ở khu vực Khe Đập được ghi trong bảng dưới đây:

Bảng 5.10: Trữ lượng và tài nguyên dự báo các thân quặng khu vực Khe Đập

	Số hiệu thân quặng
	Trữ lượng + Tài nguyên dự báo (kg)
	Trữ lượng + tài nguyên dự báo của từng thân quặng
	Trữ lượng + tài nguyên dự báo các thân quặng có hàm lượng Au>4 g/T

	
	C2
	P1
	P2
	
	

	1
	
	246,5
	382
	628,5
	

	2
	
	62,4
	31,2
	93,6
	

	4
	
	238,7
	309
	547,7
	547,7

	7
	124
	301,3
	478,5
	903,8
	903,8

	9
	
	68,3
	34
	102,3
	

	10
	
	470,4
	363,5
	833,9
	

	11
	
	
	33,3
	33,3
	

	12
	
	79,3
	39,7
	119
	

	Tổng
	
	1.476
	1.672
	3.263
	1.451


5.5. Điểm quặng vàng gốc Suối Kin

Điểm quặng nằm ở phía Tây Nam Xóm Quán khoảng 7km, thuộc xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, nằm trong tờ bản đồ E-48-81 (Roòn), có tọa độ địa lý:

17052'57" vĩ độ Bắc

106015'39" kinh độ Đông

Năm 1988, nhân dân địa phương khai thác vàng sa khoáng ở các khu vực Suối Kin, Khe Sốt. Tháng 4 năm 1993, Đoàn Địa chất 406 đã phát hiện được vàng gốc ở một nhánh suối nhỏ của Suối Kin, sau đó Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tiến hành tìm kiếm chi tiết hóa tỷ lệ 1:10.000 trên diện tích 20km2.

Đặc điểm địa chất: Trên diện tích nghiên cứu phía Đông Bắc là các thành tạo phun trào acid thuộc phức hệ á phun trào Hoành Sơn gồm ryolit porphyr bị ép yếu, ryolit porphyr, đá có màu xám xanh, bị phong hoá có màu trắng, loang lổ, chỉ chiếm một diện tích nhỏ. Trung tâm điểm quặng và phía Tây Nam là các trầm tích lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu - tập 3 (T2a đt3). Thành phần đá gồm: phần dưới là cát kết, bột kết chứa vôi. Trên diện tích phát triển hai hệ thống đứt gãy Tây Bắc - Đông Nam và Đông Bắc - Tây Nam cắt qua, chúng đóng vai trò khống chế quá trình tạo khoáng của vùng. Dọc theo đứt gãy đá bị vò nhàu, dập vỡ do hoạt động kiến tạo, các đá lục nguyên bị uốn lượn tạo thành nhiều nếp uốn nhỏ, trục các nếp uốn thường có phương Tây Bắc - Đông Nam gây phức tạp hóa cấu trúc chung của vùng.

Đặc điểm khoáng sản: Trên diện tích nghiên cứu đã phát hiện được nhiều đới mạch thạch anh chứa vàng, chiều rộng từ 3 - 4m đến 10m, phân bố trong đới cà nát, dập vỡ của các đá tập 3 hệ tầng Đồng Trầu. Trong số các đới mạch đã xác định được 7 mạch thạch anh – sulphur - vàng hàm lượng thấp. Các mạch thạch anh phát triển đa phần theo phương Tây Bắc - Đông Nam, một số ít mạch theo phương Đông Bắc - Tây Nam; chiều dày của các mạch dao động từ 0,5 - 0,6m đến 2 - 3m (cá biệt có mạch dày tới 12m, kéo dài hàng km). Các mạch có hình dạng phức tạp: ổ, xâu chuỗi, mạng mạch. Các mạch thường cắm dốc 60 - 750 hoặc dốc đứng. Đối với loại mạch chiều dày lớn thường có hàm lượng vàng rất thấp hoặc không có. Các biến đổi vây quanh mạch chủ yếu là:

- Thạch anh hóa: Phát triển mạnh mẽ bao trùm hầu hết vùng, các đá bị biến đổi rắn chắc, kiểu kiến trúc ban tinh chuyển dần sang ban biến tinh.

- Sericit hóa: Thường gặp ở cạnh mạch có chiều dày lớn, các vảy sericit màu trắng tập trung thành đám nhỏ hoặc dải mỏng ở trên bề mặt nứt của thạch anh hoặc trong các hổng hốc của chúng.

- Clorit hóa: Các đá bị clorit hóa có màu xanh lục nhạt, cứng nhưng dai, chúng thường tạo thành đám, ổ nhỏ to khác nhau trong mạch thạch anh.

Thành phần khoáng vật quặng chủ yếu là sulphur: chalcopyrit, chalcozin, bocnit, covelin. Tổng lượng khoáng vật sulphur chiếm <10%, có nơi đạt tới 30 - 35%. Khoáng vật không quặng là thạch anh và một ít là clorit, sericit, epidot, carbonat. Tổng số khoáng vật mạch chiếm từ 60% đến trên 90%.

Hàm lượng vàng và các kim loại khác được xác định bằng các phương pháp khác nhau được thể hiện trong bảng dưới đây.

Bảng 5.11: Kết quả phân tích các loại mẫu về vàng

	STT
	Số hiệu mẫu
	Kết quả phân tích

	
	
	Giã đãi
	Nung luyện (g/T)
	Hoá học 

(%)
	Quang phổ bán định lượng 

n.10-3%

	
	
	
	Au
	Ag
	Cu
	Zn
	Pb
	As
	Cu
	Pb
	Zn
	Co
	Ni

	1
	3900
	2,7g/T
	0,4
	6,0
	
	
	
	
	1
	-
	-
	2
	2

	2
	3900/1
	1,8g/T
	0,4
	0,0
	
	
	
	
	2
	1
	-
	1
	2

	3
	3900/2
	3,2g/T
	1,3
	0,0
	
	
	
	
	3
	1
	-
	<1
	1

	4
	3900/3
	3,3g/T
	0,4
	0,0
	
	
	
	
	2
	1
	-
	-
	1

	5
	6705/1b
	2hạt/m3
	1,1
	0,0
	
	
	
	
	3
	<1
	<1
	<1
	<1

	6
	6766/1
	1hạt/m3
	1,0
	0,0
	
	
	
	
	20
	-
	10
	1
	2

	7
	6750/1
	2hạt/m3
	1,0
	>2
	5,38
	0,51
	0,0
	0,0
	1
	1
	-
	1
	1

	8
	6860/1c
	0
	1,3
	0,0
	
	
	
	
	3
	1
	20
	2
	3

	9
	6999/1
	0
	1,0
	0,0
	
	
	
	
	2
	<1
	-
	1
	<1

	10
	69973/1c
	7hạt/m3
	1,5
	0,0
	
	
	
	
	3
	<1
	<1
	1
	1

	11
	6947/2
	2hạt/m3
	1,1
	0,0
	
	
	
	
	5
	<1
	<1
	1
	2


Quy mô hàm lượng trung bình các thân quặng và tài nguyên dự báo của chúng được dẫn ra trong bảng dưới đây:

Bảng 5.12: Đặc điểm các thân quặng vàng và tài nguyên dự báo điểm quặng Suối Kin

	Số hiệu thân quặng
	Công trình khống chế
	Các thông số tính trữ lượng
	Tài nguyên dự báo P2 (kg)
	Đặc điểm địa chất thân quặng

	
	
	Hàm lượng trung bình
	Chiều dày (m)
	Chiều dài (m)
	Chiều sâu dự kiến (m)
	Thể trọng (tấn/m3)
	
	

	1
	6766-6750
	1 g/T
	0,8
	700
	100
	2,6
	145,6
	Mạch thạch anh sulphur (đồng) nằm trong đới đá phiến sét vò nhàu, cà nát, biến đổi mạnh

	2
	6750/1
	1,1 g/T
	1,0
	300
	100
	2,6
	85,8
	Mạch thạch anh limonit bị cà nát, thế nằm mạch 1700(800. Đá vây quanh là đá phiến sét bị sericit hóa

	3
	6860/1
	1,3 g/T
	1,1
	300
	100
	2,6
	11,5
	Mạch thạch anh limonit bị cà nát vỡ vụn, ngoài rìa bị dolomit hóa. Đá vây quanh là đá phiến sét

	4
	6999
	1 g/T
	1,0
	350
	100
	2,6
	91
	Mạch thạch anh limonit, đá vây quanh là cát kết ít biến đổi

	5
	6973/1
	1,5 g/T
	1,0
	200
	100
	2,6
	78
	Mạch thạch anh limonit bị cà nát vỡ vụn, xuyên cắt đá cát kết bị phong hoá và biến đổi

	6
	6947
	1,1 g/T
	1,0
	300
	100
	2,6
	85,8
	Mạch thạch anh limonit bị cà nát vỡ vụn, thế nằm 2600( 800. Đá vây quanh là đá cát kết bị sericit hóa

	7
	3900
	2,75

g/T
	3,2
	450
	100
	2,6
	1029,6
	Tập hợp vi mạch thạch anh bị sericit hóa, đá vây quanh là đá phiến sét


5.6. Điểm quặng vàng gốc Khe Bẹ 

Điểm quặng nằm ở phía Tây Nam Uỷ ban nhân dân xã Tiến Hóa khoảng 1,5km, thuộc huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, nằm trong tờ bản đồ E-48-81C (Xuân Mai), có tọa độ địa lý:
17049'12" vĩ độ Bắc

106013'30" kinh độ Đông

Điểm quặng được Phạm Văn Đường phát hiện tháng 1 năm 1998.

Vùng nghiên cứu phân bố chủ yếu các thành tạo lục nguyên - phun trào hệ tầng Đồng Trầu và các trầm tích bở rời hệ tầng Phú Xuân:

Vùng nghiên cứu được khống chế bởi hai hệ thống đứt gãy: hệ thống đứt gãy phương Tây Bắc - Đông Nam gồm đứt gãy số ( và (, hệ thống phương Đông Bắc - Tây Nam đứt gãy số (. 

Vùng nghiên cứu gồm 5 đới biểu hiện khoáng hóa:

+ Đới biểu hiện khoáng hoá số I: phân bố phía Tây Nam vùng, dọc hai phía đứt gãy số ( kéo dài ~ 2km, rộng 200 - 300m. Phía Nam đứt gãy chủ yếu là cát bột kết chứa vật liệu phun trào, bột kết màu tím. Phía Bắc đứt gãy là ryolit porphyr, ryodacit porphyr bị ép đến ép yếu và tuf của chúng.

Trong đới phát triển phong phú các mạch, hệ mạch thạch anh có bề dày từ vài centimet đến 2m nghèo sulfur xuyên chỉnh hợp hoặc cắt mặt lớp của đá.

Đặc điểm địa vật lý của đới: giá trị điện trở suất từ 500 – 3.500 (m, hệ số phân cực 4 -8% (phông 2%), gồm 8 dải dị thường và một số điểm dị thường đơn lẻ.

Kết quả: 1/64 mẫu trọng sa sườn có 1 hạt vàng, 33 mẫu giã đãi, 11 mẫu nung luyện đều không có vàng, 7 mẫu quang phổ hấp phụ nguyên tử cho Au < 0,1 g/T; Ag < 1 g/T. Khoáng vật thường gặp trong mẫu giã đãi là: thạch anh, pyrit, ilmenit, limonit, zircon, galenit, sphalerit, cerusit, calcit, psilomelan, barit.

Công tác điều tra khoáng sản sơ bộ (1998) đã phát hiện 2 mẫu giã đãi có 1 - 3 hạt vàng, 1 mẫu nung luyện cho Au: 1,83 g/T; Ag: 10 g/T; mẫu quang phổ hấp phụ nguyên tử cho Au < 0,1 g/T; Ag < 1 g/T.

+ Đới biểu hiện khoáng hoá số II: phân bố trùng phần đỉnh kéo dài của nếp lồi phương Tây Bắc - Đông Nam, dài 500 - 800m, rộng 200 - 300m. Biểu hiện tương tự đới I.

Các biến đổi cạnh mạch là: thạch anh hóa, chlorit hóa, epidot hóa.

Kết quả: 8/88 mẫu trọng sa sườn có 1 hạt vàng; 2/32 mẫu giã đãi có 1 hạt vàng; 2/8 mẫu nung luyện Au: 0,3 g/T; Ag: 10 g/T; 5/5 mẫu quang phổ hấp phụ nguyên tử có Au < 0,1 g/T; Ag < 1 g/T.

Khoáng vật thường gặp là thạch anh, pyrit, ilmenit, leucocen, psilomelan, zircon.
Kết quả: 8/8 mẫu giã đãi không có vàng, 2/4 mẫu nung luyện cho  Au: 0,3 g/T; Ag < 10 g/T; 4/4 mẫu quang phổ hấp phụ nguyên tử cho Au < 0,1 g/T;  Ag < 1 g/T.
Kết quả điều tra khoáng sản sơ bộ (1998): 2/6 mẫu giã đãi có 1 hạt vàng; 2/4 mẫu nung luyện  Au: 1,17 và 1,5 g/T; Ag < 10 g/T; mẫu quang phổ hấp phụ nguyên tử cho Au < 0,1 g/T; Ag < 1 g/T.
Ở dọc phía Nam đứt gãy (: Đó là đới sét - silic bị milonit hóa màu đen kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam, rộng vài chục mét đến 100m.

Kết quả phân tích 7 mẫu giã đãi đều không có vàng; 1/6 mẫu nung luyện Au: 0,3 g/T; Ag < 10 g/T; 4/4 mẫu quang phổ hấp phụ nguyên tử cho Au < 0,1 g/T; Ag < 1 g/T.

Giá trị điện trở suất từ 100 - 1.400 (m, hệ số phân cực 2 - 3 lần phông.

Tổ hợp khoáng vật: pyrit, ilmenit, zircon, limonit, sphalerit, psilomelan, barit.

Các biến đổi liên quan đới milonit là thạch anh hóa, epidot hóa và chlorit hóa.

+ Đới biểu hiện khoáng hoá số IV: phân bố dọc khe Thanh Thủy trong trường các đá phun trào ryolit porphyr, ryodacit porphyr và tuf của chúng, đá bị ép, biến đổi thường gặp là thạch anh hóa, epidot hóa, chlorit hóa, không đo địa vật lý.
Kết quả: 2/45 mẫu trọng sa sườn có 1 - 2 hạt vàng; 7 mẫu giã đãi và 3 mẫu nung luyện đều không có vàng. Khi điều tra khoáng sản sơ bộ (1998) có 1 mẫu giã đãi có Au: 1 hạt, 1 mẫu nung luyện Au: 1 g/T.

Khoáng vật thường gặp trong mẫu giã đãi: pyrit, ilmenit, limonit, galenit, sphalerit, serusit, zircon.

+ Đới biểu hiện khoáng hoá số V: phân bố ở khu vực Mỹ Cương, dọc theo đứt gãy (. Thành phần chủ yếu là các đá lục nguyên, đôi chỗ chứa ít vật liệu phun trào.

Điểm quặng có nguồn gốc nhiệt dịch, chỉ ở mức biểu hiện khoáng sản. Đã điều tra khoáng sản chi tiết  tỷ lệ 1:10.000  trong đo vẽ 1:50.000. Tại đây đã thu thập: 183 mẫu giã đãi và nung luyện; 6 mẫu hoá sét, lấy 500 mẫu trọng sa chi tiết, 498 mẫu kim  lượng deluvi; đào: 852m3 hào, hố; 90,5m giếng nông; đo: 4.140 điểm điện mặt cắt; 1.100 điểm PCKT; 8 điểm đo sâu phân cực.

5.7. Điểm quặng vàng gốc Quán Bưởi 

Điểm quặng thuộc thôn Quán Bưởi, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81B (Quảng Châu), có tọa độ địa lý:

17055'13" vĩ độ Bắc

106017'44" kinh độ Đông

Điểm quặng do Lê Thanh Hựu phát hiện tháng 11 năm 1993. Tại đây đã tiến hành lộ trình tìm kiếm chi tiết hoá tỷ lệ 1:10.000 diện tích 4km2, đo địa vật lý mỏ: Mặt cắt liên hợp: 1.500 điểm, phân cực kích thích: 300 điểm; đãi mẫu trọng sa sườn: 201 mẫu; lấy mẫu giã đãi 45 mẫu, mẫu quang phổ hấp phụ nguyên tử 48 mẫu, mẫu nung luyện: 32 mẫu, đào: 381,3m3 hào.

Đá vây quanh là đá trầm tích lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu - tập 3 (T2a đt3) gồm: đá cát kết màu xám, phong hóa có màu nâu, nâu đỏ, có chứa sericit. Trong vùng phát triển hệ thống đứt gãy phương Tây Bắc - Đông Nam đóng vai trò khống chế quặng hóa trong vùng. Trong diện tích nghiên cứu có 3 đới dập vỡ chạy theo phương Tây Bắc - Đông Nam:

- Đới số I: phân bố ở phần trung tâm, diện tích rộng khoảng 200 - 300m, chiều dài >1km.

- Đới số II: phân bố ở phía Tây Nam đới, chiều dài 700m, rộng 200 - 500m, nằm cách đới số I khoảng 100m.

- Đới số III: phân bố ở phía Đông Bắc đới số 1, chiều dài 700m, rộng 200 - 500m.

Trong các đới phát triển nhiều mạch, hệ mạch thạch anh clorit hoá, sericit hoá. Mạch dày nhất đạt 0,5 - 1,5m; mạch mỏng từ 3 - 10cm. Đa phần các mạch có chiều dày 0,2 - 0,5m.

Kết quả phân tích như sau:

+ Mẫu giã đãi: đới I: 1 - 2 hạt/mẫu/7 - 10kg; đới II: 1 - 10 hạt/mẫu/6,5 - 9,5kg; đới III: chỉ đạt 1 hạt /mẫu/7 - 10kg (trong 45 mẫu có 15 mẫu gặp vàng)

+ Mẫu nung luyện: đới I: 0,5 g/T (1mẫu)

(trong 18 mẫu phân tích chỉ có 1 mẫu gặp vàng)

+ Mẫu quang phổ hấp phụ nguyên tử: đới I: 0,1 g/T; đới II: 0,1 - 0,3 g/T;  đới III: 0,1 - 0,3 g/T (trong 14 mẫu phân tích có 4 mẫu có vàng)

Khoáng vật đi cùng có ilmenit, pyrit, zircon, apatit, anata, thạch anh, turmalin.

Quặng có nguồn gốc nhiệt dịch, quy mô nhỏ.


5.8. Điểm quặng vàng gốc Khe Trường 

Điểm quặng thuộc địa phận xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81A (Tuyên Hóa), có tọa độ địa lý:

17054'58" vĩ độ Bắc

106003'06" kinh độ Đông

Điểm quặng do Phan Ái (Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ) phát hiện  tháng 7 năm 1990. Đoàn Địa chất 406 thuộc Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tìm kiếm sơ bộ, đã đào 256m3 hào. Năm 1994, Biện Xuân Thành tìm kiếm chi tiết hóa 1:10.000.

Trong vùng phát triển các thành tạo lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu - tập 3 (T2a đt3) gồm: đá phiến sét, bột kết, cát kết và đá cát kết tuf. Đá bị dập vỡ, trong chúng gặp nhiều mạch thạch anh xuyên gần theo mặt lớp. Phát hiện được 7 mạch thạch anh nằm riêng lẻ, xuyên lên các đá bột kết, đá phiến sét. Các mạch cắm dốc 50 - 700 thẳng đứng. Chiều dày từ 0,3 - 0,5m, phương kéo dài Tây Bắc - Đông Nam, chiều dài chưa khống chế hết được. Các mạch có dạng ổ, chuỗi thấu kính, có nơi phân nhánh phức tạp. Biến đổi rìa mạch chủ yếu là sericit hóa, clorit hóa, thạch anh hóa, carbonat hóa. Kết quả phân tích mẫu giã đãi: Au: 1 - 10 hạt/mẫu/12 - 15kg. Kết quả phân tích mẫu nung luyện: 0,5 - 1,4 g/T.

Quặng có nguồn gốc nhiệt dịch, quy mô không lớn nhưng có triển vọng.

5.9. Điểm quặng vàng gốc Khe Đá Trắng

Điểm quặng nằm trong tờ bản đồ E-48-81-A (Tuyên Hóa), có toạ độ địa lý:

17055’20" vĩ độ Bắc

106021’30" kinh độ Đông

Điểm quặng do Phạm Văn Ái (Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ) phát hiện năm 1990 khi lộ trình tìm kiếm vàng. Đoàn Địa chất 406 thuộc Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tìm kiếm sơ bộ. Năm 1994, Biện Xuân Thành tìm kiếm chi tiết hóa tỷ lệ 1:10.000.

Trong vùng phát triển các thành tạo lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu - tập 3 (T2a đt3) gồm: đá phiến sét, bột kết, cát kết và đá cát kết tuf. Đá bị dập vỡ, trong chúng gặp nhiều mạch thạch anh xuyên gần theo mặt lớp. Tại đây đã xác định được một đới mạch thạch anh chiều rộng 100 - 120m, chiều dài chưa khống chế được định hướng theo phương Tây Bắc - Đông Nam. Trong đới có nhiều mạch thạch anh chiều dày từ 0,4 - 2,5m, cắm dốc 60 - 700 đến 900. Hình dáng các mạch phức tạp dạng thấu kính, xâu chuỗi, các đá vây quanh bị sericit hóa mạnh, đi cùng có carbonat hóa, clorit hóa. 

Hàm lượng vàng trong các mẫu giã đãi từ 1 đến 15 hạt/mẫu (trọng lượng 1 mẫu từ 12 - 15kg). Kết quả phân tích nung luyện cho hàm lượng Au từ 0,4 - 1,4ppm; Ag <10ppm.  

Quặng có nguồn gốc nhiệt dịch. Điểm quặng chưa rõ triển vọng, cần đầu tư nghiên cứu tiếp.

5.10. Điểm quặng vàng gốc Khe Xanh

Điểm quặng nằm ở xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-A (Thiết Sơn), có tọa độ địa lý:

17056'47" vĩ độ Bắc

1060 06'57" kinh độ Đông

Điểm khoáng hóa do Phan Văn Ái phát hiện năm 1991. Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tiến hành lộ trình tìm kiếm phổ tra tỷ lệ 1:50.000. Nguồn gốc quặng nhiệt dịch.

Xung quanh khu vực điểm khoáng hóa là các trầm tích lục nguyên hệ tầng Đồng Trầu - tập 3 (T2a đt3). Đá thường bị dập vỡ mạnh bởi các hoạt động kiến tạo phương Tây Bắc - Đông Nam. Thạch anh xuyên theo mặt lớp hoặc gần mặt lớp.

Tại khu vực Khe Xanh phát hiện 2 mạch thạch anh dày ~1m, kéo dài ~10m. Thạch anh bị dập vỡ và clorit hóa mạnh. Phần đá tiếp xúc với mạch có màu xanh lục, phương của mạch thạch anh 110 - 2900.

Kết quả phân tích mẫu giã đãi cho 1 mẫu có vàng. Kết quả phân tích nung luyện Au đạt 1,5 g/T.

5.11. Điểm quặng vàng gốc Khe Chứa 

Điểm quặng thuộc địa phận xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106C (Tân Ly), có tọa độ địa lý:

17007'54" - 17007'10" vĩ độ Bắc
 106040'10" - 106039'30" kinh độ Đông

Điểm quặng do Lê Xuân Lợi phát hiện tháng 3 năm 1994. Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ tìm kiếm chi tiết hóa tỷ lệ 1:10.000 với diện tích 8km2. Đã đào hào 427,2m3, đào hố 81,4m3, dọn vết lộ 254,5m3; đo địa vật lý điện trường thiên nhiên 609 điểm, phân cực kích thích 505 điểm; phân tích nung luyện Au, Ag 118 mẫu, trọng sa 191 mẫu, quang phổ bán định lượng 514 mẫu, hấp phụ nguyên tử 104 mẫu, khoáng tướng 6 mẫu, thạch học lát mỏng 70 mẫu, plasma 70 mẫu.

Trên diện tích của điểm quặng phân bố các trầm tích của hệ tầng Long Đại và trầm tích phun trào hệ tầng Động Toàn. Xuyên qua điểm quặng có hai hệ thống đứt gãy chính phương Tây Bắc - Đông Nam và Đông Bắc - Tây Nam. Các hệ thống đứt gãy phá vỡ cấu trúc làm dịch chuyển; là nguồn dẫn dung dịch nhiệt dịch gây biến đổi đá và tiêm nhiễm khoáng hóa. Các đá trong diện tích điểm quặng bị biến đổi mạnh: thạch anh hóa, propylit hóa, clorit hóa, sericit hóa, silic hóa, calcit hóa...

+ Tại điểm quặng đã khoanh nối được một đới khoáng hóa vàng, tại đó thạch anh phát triển đi kèm hiện tượng thạch anh hoá, sericit hoá, clorit hoá. Trong đới này có 2 dải thạch anh-sulphur mà phần trên đã bị phong hoá thành limonit. Đới mạch thạch anh dài 1.600m, rộng 50 - 250m, phương Tây Bắc - Đông Nam. Trong đới có nhiều tập hợp mạch thạch anh kích thước nhỏ. Kết quả phân tích cho hàm lượng vàng rất thấp, trung bình 0,779 g/T. Tài nguyên dự báo cấp P2: 8.916kg Au và 404.695kg Ag.

+ Trong điểm quặng còn một đới khoáng hóa đa kim chứa vàng bạc. Đới này nằm về phía Tây Nam đới thạch anh và phát triển song song với nó theo phương Tây Bắc - Đông Nam. Năm điểm lộ quặng đa kim được phát hiện dọc theo một con suối cắt gần vuông góc với phương các đá, khoáng vật quặng gồm galenit, sphalerit có chứa vàng, bạc. Các mạch thạch anh galenit - sphalerit nằm trong các đá bị thạch anh hóa, clorit hóa và carbonat hóa nằm kề cạnh trầm tích phun trào của hệ tầng Động Toàn. Các mạch chứa quặng thường dày từ 0,3 - 2m, phát triển theo phương á vĩ tuyến.

Tài nguyên dự báo cấp P2: 30.489 tấn (Pb+Zn); 559kg Au và 56.155kg Ag. Mỏ nhiệt dịch có triển vọng.


5.12. Điểm quặng vàng Bạch Đàn 

Điểm quặng nằm về phía Đông bản Bạch Đàn, thuộc xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106C, có tọa độ địa lý:

17002'42" - 17003'42" vĩ độ Bắc

106034'00" - 106035'48" kinh độ Đông

Điểm quặng được Mai Văn Hác và Nguyễn Tiến Thành phát hiện vào tháng 4 năm 1996. Năm 1997, Xí nghiệp vàng Xà Khía tiến hành khai thác vàng sa khoáng và tiếp đó khai thác thử quặng vàng gốc. Điểm quặng được tìm kiếm chi tiết hóa năm 1998. Tại đây đã tiến hành lộ trình tìm kiếm chi tiết hoá tỷ lệ 1:10.000 diện tích 8km2, lấy 131 mẫu trọng sa sườn, 190 mẫu kim lượng, 170 mẫu rãnh - giã đãi; thi công hào 709m3, dọn vết lộ 50m3; đo địa vật lý VP 1.035 điểm, đo tham số 90 điểm.

Điểm quặng hóa vàng Bạch Đàn phân bố trong đới ngoại tiếp xúc của khối granitoid Tăng Ký, gần trung tâm phức nếp lõm Kho Rinh thuộc phức hệ Bến Giằng - Quế Sơn.

Khối granitoid Tăng Ký trên diện tích điểm quặng có thành phần bao gồm gabrodiabas, gabrodiorit porphyr, granodiorit và đá mạch sperxatit.

Các thành tạo trầm tích bao gồm:

- Hệ tầng Long Đại, phân hệ tầng giữa, tập 2 (O3-S1 lđ22) gồm: cát kết đa khoáng, cát kết thạch anh xen bột kết, đá phiến sét.

- Hệ tầng Long Đại, phân hệ tầng trên (O3-S1 lđ3): gồm đá phiến sét, bột kết phân lớp mỏng và phân dải, chỉ lộ ra một dải nhỏ dọc theo đứt gãy Bạch Đàn.

- Hệ tầng Đại Giang, phân hệ tầng dưới (S2 đg1) gồm: đá phiến sét, bột kết, cát kết màu xám.

- Hệ tầng Đại Giang, phân hệ tầng trên (S2 đg2) gồm: đá phiến sét, bột kết màu xám phớt lục.

- Hệ tầng La Khê (C1 lk): gồm đá phiến sét, đá phiến sét vôi, đá vôi màu xám.

- Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs): thành phần là đá vôi dolomit màu xám sáng phân lớp vừa đến thô.

Điểm quặng chủ yếu phát triển trong các đá phân hệ tầng dưới của hệ tầng Đại Giang, tập 2 phân hệ tầng giữa hệ tầng Long Đại. 

Trên điểm quặng có hai hệ thống đứt gãy: 

- Hệ thống phương Tây Bắc - Đông Nam mà tiêu biểu là đứt gãy Bạch Đàn và các đứt gãy nhỏ dạng lông chim. Các thành tạo trong đới dập vỡ bị biến đổi nhiệt dịch mạnh mẽ (Thạch anh hóa, sericit hóa, carbonat hóa) và có chứa vàng.

- Hệ thống á vĩ tuyến gần như trùng với suối Tăng Ky, có tuổi trẻ hơn và làm dịch chuyển đứt gãy Bạch Đàn.

Các đứt gãy phát triển dọc theo phương cấu trúc là điều kiện thuận lợi cho việc tập trung khoáng hóa vàng Bạch Đàn. Trong vùng đã phát hiện được 5 đới khoáng hóa chính. Các đới khoáng hóa phân bố trong các đới biến đổi nhiệt dịch phát triển dọc theo các đứt gãy phương 1200 - 1550, cắm về phía Đông Bắc 70 - 750, phía Tây Nam 60 - 650.

Đới số I: dài 2.100m, rộng trung bình 4,2m; hàm lượng vàng trung bình 4,0 g/T, hệ số chứa quặng KI= 0,238; tài nguyên dự báo: 3.971kg Au, 9.866kg Ag.

Đới số II: dài 800m, rộng trung bình 11,5m; hàm lượng vàng trung bình 1,52 g/T, hệ số chứa quặng KII= 0,406; tài nguyên dự báo: 2.586kg Au, 6.730kg Ag.

Đới số III: dài 1.000m, rộng trung bình 2,25m; hàm lượng vàng trung bình 2,37 g/T, hệ số chứa quặng KIII= 0,880; tài nguyên dự báo: 2.540kg Au.

Đới số IV: dài 1.000m, rộng 1 - 2m, hàm lượng vàng  0,5 - 1g/T.

Đới số V: dài 600m, rộng 3m, hàm lượng vàng trung bình 3,9g/T, hệ số chứa quặng KV= 0,60, tài nguyên dự báo 1.053kg Au, 2.700kg Ag.

Tổng tài nguyên dự báo: 10.587 kg Au.

Về triển vọng điểm quặng Bạch Đàn: có nguồn gốc nhiệt dịch, tuy chưa thật đặc trưng cho kiểu thành hệ vàng - bạc vì hàm lượng sulphur thấp, hàm lượng vàng chưa cao. Theo đặc điểm lộ, độ chênh lệch địa hình quặng hoá và sự phân bố hạn chế của vàng sa khoáng, hàm lượng rất thấp của Cu, As - nguyên tố được cho là tập trung chủ yếu ở phần thấp của đới quặng. Có thể dự đoán mức độ bóc mòn của điểm quặng còn rất yếu và ở đó quặng vàng còn có thể tồn tại ở dưới sâu >500m. Như vậy, điểm quặng là rất có triển vọng.

5.13. Điểm quặng vàng Thù Lù 

Điểm quặng nằm ở bờ trái suối Thù Lù, cách đỉnh Thù Lù gần 3km về phía Tây Bắc. Điểm quặng nằm trọn trong một thung lũng tương đối bằng phẳng so với địa hình xung quanh, ở độ cao 300 - 350m. Điểm quặng thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình,  trong tờ bản đồ E-48-106 C, có tọa độ địa lý:

17001'41" - 17002'42" vĩ độ Bắc

106039'04" - 106042'33" kinh độ Đông

Điểm quặng do Nguyễn Tiến Thành phát hiện năm 1997, được tìm kiếm chi tiết hóa vào năm 1998. Các dạng công tác tìm kiếm bao gồm: Lộ trình tìm kiếm chi tiết hóa tỷ lệ 1:10.000 diện tích 7km2, lấy 120 mẫu trọng sa sườn, 382 mẫu kim lượng, 151 mẫu giã đãi; thi công hố: 19,6m; thi công hào 592m3, dọn vết lộ 45m3; đo địa vật lý VP 322 điểm.


Điểm quặng vàng Thù Lù phân bố trong các thành tạo á phun trào thuộc hệ tầng Động Toàn (Pđt) và đới ngoại tiếp xúc của chúng với các đá tập 2 phân hệ tầng dưới của hệ tầng Long Đại (O3-S1 lđ22). Các đới khoáng hóa nằm trùng với các đới đá biến đổi nhiệt dịch giữa hai thành tạo nói trên. Các hệ thống đứt gãy phương Tây Bắc - Đông Nam vừa đóng vai trò là ranh giới vừa là cấu trúc thuận lợi cho tập trung các đới khoáng hoá vàng ở Thù Lù. Ở Thù Lù đã phát hiện được 3 đới khoáng hóa chính:

Đới I: dài 1.100m, rộng 7,43m. Đới phát triển theo phương Tây Bắc - Đông Nam, cắm về phía Đông Bắc 500; hàm lượng vàng 1,62 g/T; hệ số chứa quặng KI= 0,57; tài nguyên dự báo: 3.247kg Au, 31.300kg Ag.

Đới II: dài 2.500m, rộng 5,4m. Đới phát triển theo phương Tây Bắc - Đông Nam, cắm về phía Tây Nam 550; hàm lượng vàng 2,36 g/T; hệ số chứa quặng KII= 0,30; tài nguyên dự báo P2: 3.622kg Au, 86.700kg Ag.

Đới III: dài 2.400m, rộng 5,7m. Đới phát triển song song với đới II, cắm về phía Tây Nam 550; Hàm lượng vàng 1,3g/T; hệ số chứa quặng KIII= 0,34; tài nguyên dự báo: 2.257kg Au, 48.000kg Ag.

Tổng tài nguyên dự báo P2: 9.174kg vàng + 165.528kg bạc.

Ngoài các đới biến đổi chứa quặng vàng như trên, một vài nơi trong diện tích điểm quặng còn có mạch thạch anh chứa vàng.

Thành phần khoáng vật quặng gồm: pyrit (2%), arsenopyrit (1%), galenit (10%), calcopyrit (1%), vàng tự sinh. Khoáng vật mạch có thạch anh, sericit, pyrophylit, kaolinit, calcit, clorit - albit.

Về triển vọng điểm quặng: Quặng hoá ở điểm quặng Thù Lù hoàn toàn giống với quặng hoá ở mỏ vàng bạc Xà Khía: đều nằm trong các đới đá biến đổi nhiệt dịch kiểu quarsit thứ sinh trên ranh giới với trầm tích lục nguyên, thành phần khoáng vật và nguyên tố quặng phong phú đa dạng, độ hạt vàng rất bé, độ tinh khiết thấp. Rõ ràng điểm quặng Thù Lù thuộc thành hệ vàng - bạc, thành hệ quặng vàng có triển vọng nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Qua hàm lượng các nguyên tố đi kèm có thể dự đoán độ sâu bóc mòn quặng ở Thù Lù thấp hơn so với mỏ Xà Khía chút ít hoặc tương đương.

Điểm quặng Thù Lù là một ví dụ điển hình của mối liên quan giữa quặng hoá vàng và thành hệ phun trào - á phun trào, ít nhất là về mặt không gian. Cần nghiên cứu kỹ lưỡng các thành tạo phun trào - á phun trào và quặng hoá vàng trong chúng, nhất là vùng ranh giới, trước hết là từ độ sâu 200 - 300m trở lại.

Quặng có nguồn gốc nhiệt dịch, quy mô điểm quặng tương đối lớn, rất có triển vọng.


5.14. Điểm quặng vàng Động Vàng 

 Điểm quặng vàng Động Vàng phân bố ở phía Bắc đỉnh Động Vàng, trong lưu vực của Khe Vàng thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-118A, có tọa độ địa lý:

16055'36" - 16057'45" vĩ độ Bắc

106038'00" - 106039'40" kinh độ Đông

Điểm quặng được Mai Văn Hác và Trần Đình Sâm phát hiện vào năm 1997 trên cơ sở phổ tra vành phân tán Động Vàng và được tìm kiếm chi tiết hóa vào năm 1998. Các dạng công tác chính bao gồm: lộ trình tìm kiếm chi tiết hóa tỷ lệ 1:10.000 diện tích 7km2, lấy 145 mẫu trọng sa sườn, 121 mẫu rãnh, giã đãi; đào hào 522,5m3; dọn sạch vết lộ 40m3, phân tích 51 mẫu nung luyện, 12 mẫu hấp phụ nguyên tử.

Trong diện tích điểm quặng phân bố chủ yếu là các thành tạo đá phiến sericit, đá phiến thạch anh sericit xen vài thấu kính cát kết dạng quarzit của tập 1 và một ít các thành tạo cát kết thạch anh tập 2 thuộc phân hệ tầng dưới hệ tầng Long Đại. Trong vùng có 2 hệ thống đứt gãy phương á kinh tuyến và phương Tây Bắc - Đông Nam. Đi cùng với các cấu tạo phá hủy đó là các đới vò nhàu dập vỡ, các khe nứt kéo theo rất thuận lợi cho các mạch thạch anh chứa vàng xuyên lên. Vàng gốc trong diện tích điểm quặng tồn tại ở 3 dạng:

- Đới tập trung vi mạch thạch anh với mật độ 20 - 50 vi mạch/mét, chiều dày các vi mạch 1 - 2cm, có khi 4 - 5cm, hàm lượng vàng đạt 0,4 - 1,2 g/T.

- Đới dập vỡ vò nhàu bị thạch anh hoá, sulphur hoá chứa vàng. Hàm lượng vàng trong mẫu giã đãi từ 1 - 2 hạt đến chục hạt, có mẫu đạt 155 hạt; hàm lượng mẫu nung luyện 0,2 - 0,5 g/T, chỉ có 1 mẫu đạt 1 g/T.

- Các mạch thạch anh xuyên theo khe nứt lông chim có phương á kinh tuyến, loại này chứa vàng giàu. Hàm lượng vàng trong mạch đạt 10 g/T, ngoài mạch 0,4 - 1,5 g/T. Chiều dày các mạch bé.


Điểm quặng có nguồn gốc nhiệt dịch, ít có triển vọng.


5.15. Điểm khoáng hóa vàng gốc Rào Reng 

Điểm quặng thuộc địa phận xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106C (Tân Ly), có tọa độ địa lý:

17006'47" - 17006'47" vĩ độ Bắc

106030'23" - 106033'24" kinh độ Đông

Điểm quặng do Đội Địa chất Mỹ Đức phát hiện năm 1995. Đội Địa chất Mỹ Đức tiến hành tìm kiếm chi tiết hóa tỷ lệ 1:10.000 với diện tích 15km2; đào hào 149,8m3, đào hố 140,4m3, dọn vết lộ 452m3; đo địa vật lý điện trường tự nhiên 2.214 điểm, phân cực kích thích 1.046 điểm; phân tích mẫu nung luyện Au-Ag 51 mẫu, hấp phụ nguyên tử 36 mẫu, quang phổ bán định lượng 538 mẫu, plasma 120 mẫu, khoáng tướng 3 mẫu, lát mỏng 74 mẫu, trọng sa 370 mẫu.

Vùng Rào Reng lộ các đá cát kết, bột kết, sét kết, đá phiến sét của hệ tầng Long Đại, đá cuội kết, sét kết hệ tầng Đại Giang và các thành tạo phun trào hệ tầng Động Toàn. Khoáng hóa vàng trong các mạch thạch anh-sulphur tìm thấy trong các đá phun trào hệ tầng Động Toàn.

Trong vùng có 2 đứt gãy lớn phương Tây Bắc - Đông Nam là đứt gãy ngầm 28-Eo Bù và đứt gãy Chà Xú - Địa Lòng. Dọc theo đứt gãy các đá bị dập vỡ cà nát, hoạt động nhiệt dịch xảy ra mạnh mẽ, nhất là dọc theo đứt gãy Chà Xú - Địa Lòng. Tại đây gặp nhiều mạch, đới mạch thạch anh và các hiện tượng biến đổi: Thạch anh hóa, albit hóa, calcit hóa, sericit hóa, propylit hóa. Đứt gãy này đóng vai trò chính trong quá trình tạo khoáng vàng ở vùng Rào Reng. Tại khu vực Rào Reng đã phát hiện 3 đới khoáng hóa vàng.

- Đới I: dài 2km, chỗ rộng nhất 350m, vát dần về hai đầu. Các mạch thạch anh, thạch anh - sulphur có chứa khoáng hóa vàng nằm trong đới đá phun trào axit, trung tính cùng các tuf của chúng bị biến đổi. Hàm lượng vàng thấp 0,6 - 1 g/T.

- Đới II: dài 1.200m, rộng 50m. Các mạch thạch anh theo phương gần Đông - Tây không liên tục xuyên lên theo mặt lớp các đá cát bột kết, đá phiến sét hoặc cắt chéo các lớp đá của hệ tầng Long Đại. Tại đây mới phát hiện được một mạch nhỏ thạch anh có 1 hạt vàng.

- Đới III: đới mạch thạch anh phát triển trong đá bột kết, phiến sét, rộng 100m, dài 800m, các mạch thạch anh ngắn và tản mạn, chiều dài không quá 20m. Trong đới có 1 chùm mạch có hàm lượng vàng 2,1 g/T.


Quặng có nguồn gốc nhiệt dịch, quy mô điểm quặng không lớn, hàm lượng vàng thấp, ít có triển vọng.

5.16. Điểm quặng vàng Khe Rêu 
Điểm quặng nằm trên một nhánh nhỏ của lưu vực Khe Rêu, phía Nam đỉnh Tróc Ả, thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106C, có tọa độ địa lý:

17003'44" - 17004'57" vĩ độ Bắc

106039'27" - 106043'08" kinh độ Đông

Điểm quặng được Trần Quang Hòa phát hiện năm 1996 khi tiến hành lộ trình đo vẽ địa chất và được tìm kiếm chi tiết hóa năm 1998. Các dạng công tác chính bao gồm: lộ trình tìm kiếm chi tiết hóa tỷ lệ 1:10.000 diện tích 3km2, lấy 43 mẫu trọng sa sườn, 44 mẫu rãnh, 98 mẫu kim lượng đất phủ, đào hào 258,5m3, dọn vết lộ 10m3, phân tích nung luyện 23 mẫu, hấp phụ nguyên tử 5 mẫu.

Điểm quặng vàng Khe Rêu nằm trên đới giao nhau của đứt gãy Đường 16 và đứt gãy Khe Rêu. Điểm quặng phân bố trong các đá tập 2, phân hệ tầng giữa hệ tầng Long Đại (O3-S1 lđ22). Đới khoáng hóa vàng nằm trong đới dập vỡ của đứt gãy Khe Rêu có phương kéo dài á vĩ tuyến (1000), cắm về phía Đông Bắc 70 - 750, chiều dài ~1.500m, rộng 5 - 7m. Quặng hoá trong đới ở dạng ổ, thấu kính không liên tục. Các đới quặng giàu chỉ dài 20 - 30m, chiều dày 0,5 - 1,5m. Hàm lượng vàng trong đới theo mẫu nung luyện 0,5 - 3,4 g/T.

Thành phần khoáng vật quặng chủ yếu là pyrit (~1%), vàng tự sinh, arsenopyrrit ít gặp. Khoáng vật phi quặng chủ yếu là thạch anh.

Hàm lượng các nguyên tố đi kèm chỉ có As là đáng kể, có mẫu ~2,7%, các nguyên tố khác đều nằm trong phông chung của địa hóa vùng.

Về triển vọng điểm quặng: Theo đặc điểm thành phần khoáng vật, hóa học, đặc điểm thân quặng và đặc điểm địa chất trường quặng có thể nhận định nguồn gốc của quặng là nhiệt dịch, nhiệt độ trung bình đến cao. Quặng thuộc kiểu vàng - thạch anh - sulphur. Chưa nghiên cứu quặng theo chiều sâu, nhưng qua sự phân bố rất hạn chế của vàng sa khoáng có thể dự đoán quặng chỉ vừa bóc lộ ở phần trên. Thực tế các mạch và thấu kính quặng đã gặp đều nằm trong các vị trí phân cắt sâu nhất của địa hình. Như vậy, điểm quặng có thể có triển vọng ở phần sâu, cần tiếp tục nghiên cứu.

Tài nguyên dự báo: 1.000kg Au.

5.17. Điểm khoáng hoá vàng gốc Trại Sim 
Điểm khoáng hóa nằm ở phía Tây Nam Trại Sim 2,5km, thuộc xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ Xóm Cầu (E-48-81-D), có tọa độ địa lý:

17049'29" vĩ độ Bắc

106017'37" kinh độ Đông

Điểm khoáng hóa do Nguyễn Văn Quang - Đoàn Địa chất 207 phát hiện tháng 4 năm 1998. Tại đây đã tiến hành điều tra sơ bộ kết hợp trong đo vẽ tỷ lệ 1:50.000, lấy 11 mẫu giã đãi, 3 mẫu nung luyện, đào 20m3 hào.

Vùng biểu hiện khoáng hóa vàng phân bố dọc đới dập vỡ phương Tây Bắc - Đông Nam, cắt qua các đá ryolit porphyr, dacit ryolit porphyr màu xám xanh dạng khối cấu tạo khối thuộc tập giữa hệ tầng Đồng Trầu (T2a đt2).

Đới khoáng hoá phân bố dọc đứt gãy phương Tây Bắc - Đông Nam bao gồm một số mạch thạch anh màu trắng đục chứa limonit, phân bố trong đá ryolit porphyr, dacit ryolit porphyr hệ tầng Đồng Trầu, có bề dày 0,5 - 1m và phân bố cách nhau 1 - 2m, tạo thành đới có bề rộng 10 - 20m, dài 100 - 200m.

Đặc điểm: Thạch anh thường có nhiều hang hốc được lấp đầy limonit màu nâu đen, có lẽ thuộc kiểu khoáng: thạch anh - sulfur - vàng trong đá phun trào.

Kết quả phân tích mẫu như sau:

- Mẫu nung luyện có 1/3 mẫu Au: 0,3 g/T

- Mẫu giã đãi có 1/11 mẫu có 4 hạt vàng/5kg mẫu giã đãi.

Quặng có nguồn gốc nhiệt dịch, biểu hiện dạng điểm khoáng hóa.

5.18. Điểm khoáng hoá vàng, bạc Đường 16 

Điểm khoáng hóa Đường 16 nằm ở hạ nguồn suối Thù Lù, cách điểm cắt nhau của Đường 16 và suối Thù Lù gần 1km về phía Đông Bắc, cách bản Xà Khía gần 6km về phía Đông Nam; thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106C, có tọa độ địa lý:

17003'00" - 17004'57" vĩ độ Bắc

106039'27" - 106040'30" kinh độ Đông

Điểm khoáng hóa do Nguyễn Tiến Thành phát hiện năm 1997, được tìm kiếm chi tiết hóa vào năm 1998. Các công tác tìm kiếm chính bao gồm lộ trình tìm kiếm chi tiết hóa tỷ lệ 1:10.000 diện tích 2km2, lấy 31 mẫu trọng sa sườn, 30 mẫu rãnh, đào hào 136m3, dọn vết lộ 5m3, phân tích nung luyện 24 mẫu, hấp phụ nguyên tử 19 mẫu.

Điểm khoáng hóa vàng - bạc Đường 16 phân bố trong các thành tạo phun trào của hệ tầng Động Toàn (P đt) và nằm trong đới dập vỡ đứt gãy Xà Lời - Xà Khía. Đã phát hiện được 3 đới quặng hoá:

- Đới quặng hóa số I: nằm ở phía Bắc diện tích điểm khoáng hóa, đới có đường phương 340 - 3500, cắm về phía Đông Bắc góc dốc 40 - 650. Đới có chiều dài không quá 300m, chiều rộng 8m. Đây là đới biến đổi nhiệt dịch kiểu quarsit thứ sinh trong đá phun trào riolit, trong đó ở sát dưới cùng của đới có quặng hoá đa kim (sphalerit, galenit) với hàm lượng sulphur tới 10%, tiếp theo là đá biến đổi chứa sulphur - pyrit, nhiều nơi bị limonit hóa. Hàm lượng vàng theo mẫu nung luyện đạt 0,2 - 1 g/T, Ag: 25 - 50 g/T, Pb: 54 - 32 g/T; Zn: 225 - 633 g/T; Cu: 39,84 g/T; As < 20 g/T.

- Đới quặng hoá số II: nằm cách đới số I gần 200m về phía Nam. Đặc điểm quặng hóa giống đới số I song quy mô nhỏ hơn, chiều dài <200m, rộng 1,5m. Hàm lượng vàng trong mẫu giã đãi đạt 1 - 60 hạt/mẫu, theo mẫu nung luyện 0,2 - 0,8 g/T.

- Đới quặng hoá số III: là đới khoáng hóa chính bám dọc đứt gãy Xà Lời - Xà Khía có phương kéo dài Đông Bắc - Tây Nam, cắm về phía Đông Bắc 650. Đới dài 1.500 - 2.000m, rộng đến 7m. Qua 30 mẫu phân tích nung luyện đã phát hiện Au: 0,2 - 1,1 g/T; Ag: 0 - 40 g/T. Hàm lượng vàng theo mẫu giã đãi đạt từ vài hạt đến 128 hạt/mẫu.

Điểm khoáng hóa có nguồn gốc nhiệt dịch, có triển vọng.


5.19. Điểm khoáng hóa vàng bạc Đường 10

Điểm khoáng hóa Đường 10 nằm cách Km37 Đường 10 khoảng gần 1km, cách điểm quặng Bạch Đàn gần 3km về phía Tây Bắc, thuộc xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nằm trong tờ bản đồ E-48-106C, có tọa độ địa lý:

17003'42" - 17004'52" vĩ độ Bắc

106033'00" - 106033'30" kinh độ Đông

Điểm khoáng hóa do Nguyễn Tiến Thành phát hiện năm 1997 trong khi đo vẽ tỷ lệ 1:50.000 và đã được tìm kiếm chi tiết hóa vào năm 1998. Khối lượng công tác bao gồm: Lộ trình tìm kiếm chi tiết hóa tỷ lệ 1:10.000 diện tích 2km2, lấy 25 mẫu trọng sa sườn, 74 mẫu kim lượng đất phủ, 64 mẫu rãnh - hào, đào hào 218m3, dọn vết lộ 20m3.

Điểm khoáng hóa vàng Đường 10 nằm trong đới nội tiếp xúc phía Bắc của khối granitoid Tăng Ký thuộc pha 2 phức hệ Bến Giằng - Quế Sơn (((2 PZ3 bq). Thành phần của khối granitoid gồm granodiorit horblen - biotit, một ít granit porphyr. Trong diện tích điểm khoáng hóa lộ một diện tích nhỏ gần 1km2 đá phiến sét, bột kết xen vài lớp mỏng cát kết của hệ tầng Long Đại, phân hệ tầng trên (O3-S1 lđ3). Các thành tạo bị sừng hoá mạnh mẽ tạo nên đá sừng cordierit, song vẫn giữ nguyên cấu tạo phân lớp.

Đới khoáng hóa phát triển theo đường chia nước của một dải đồi hẹp. Quặng hóa phân bố trong đới biến đổi nhiệt dịch có hướng kéo dài Đông Bắc - Tây Nam cắm về Đông Nam 60 - 700. Chiều dài đới 1.650m, rộng 10 - 20m. Đặc điểm đới khoáng hóa ở các độ cao phân cắt khác nhau không giống nhau và thể hiện rất rõ đặc điểm cấu tạo đới quặng theo phương thẳng đứng. Tại các vị trí cao hơn bề mặt nước suối (có độ cao tuyệt đối 100 - 120m) từ 30m trở lên mặt cắt đới quặng thể hiện là đới quặng biến đổi nhiệt dịch chancedon hóa ở trên cùng. Dưới đới chancedon hoá là đới thạch anh hóa, sericit hóa chứa sulphur nghèo và dưới cùng là đới granit bị biến đổi yếu. 

Hàm lượng vàng theo các mẫu nung luyện ở các phần cao rất thấp 0,4 - 0,5 g/T, hàm lượng Ag: 10 - 50 g/T; hàm lượng vàng theo mẫu hấp phụ nguyên tử <1 g/T. Các nguyên tố đi kèm như Pb, Zn, As cũng rất thấp, thường chỉ đạt 10 - 20 g/T. 

Tại các mặt cắt ngang hoặc cao hơn mặt nước suối 1 - 2m, đới quặng hoá vàng biểu hiện khác hẳn. Đới thạch anh hóa, sericit hóa có chiều dày tới hơn 16m, trong đó có nơi hàm lượng sulphur đạt tới 10%. Hàm lượng vàng trong đới chỉ phân tích 10 mẫu thì đã có tới 7 mẫu có vàng với hàm lượng 1 - 1,5 g/T, một mẫu có Au: 0,8 g/T; 2 mẫu còn lại vàng chỉ đạt 0,5 g/T. Các nguyên tố quặng khác trong mặt cắt sâu cũng có hàm lượng vượt trội, đặc biệt Pb có hàm lượng 425 - 658 g/T.

Như vậy, có thể khẳng định điểm quặng Đường 10 vừa mới xuất lộ, vàng chỉ gặp ở độ sâu ~ 100m kể từ điểm cao nhất của đới và có khả năng hàm lượng vàng sẽ tăng cao hơn ở phần sâu hơn.

Thành phần khoáng vật quặng gồm pyrit, arsenopyrit, galenit, sphalerit, chalcopyrit, tetraedrit, vàng tự sinh. Khoáng vật mạch gồm thạch anh, chacedon, sericit, calcit.

Về triển vọng, điểm khoáng hóa Đường 10 có quy mô đáng kể. Quặng chỉ vừa mới xuất lộ, hàm lượng vàng ở các mặt cắt sâu khá đồng đều; vàng có độ hạt rất bé, các nguyên tố đi kèm luôn là Pb, Zn, Cu, As; độ sâu của đới quặng hóa có thể đạt 400 - 500m. Điểm quặng rất có triển vọng.

Tài nguyên dự báo P2: 2.536kg Au, 32.000 kg Ag.


5.20. Điểm quặng vàng sa khoáng Bản Rưm 

Điểm quặng nằm ở thung lũng sông Long Đại trong diện tích của Bản Rưm, Bản Ho thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106C và E-48-118A, có tọa độ địa lý:

16058'50" - 17002'07" vĩ độ Bắc

106037'30" - 106039'10" kinh độ Đông

Điểm quặng do người đào đãi vàng tự do phát hiện vào khoảng năm 1986, sau đó được Đoàn Địa chất 406 tìm kiếm trong đề án tìm kiếm vàng Động Vàng Châu tỷ lệ 1:50.000 (Mai Văn Hác - 1992). Việc khai thác vàng còn tiếp tục đến khoảng năm 1991 - 1992 thì dừng hẳn do thân quặng nằm khá sâu và do địa phương cấm khai thác.

Điểm quặng đã được tiến hành tìm kiếm chi tiết với 8 công trình giếng và hố, các tuyến cách nhau 300 - 400m, công trình trên tuyến cách nhau 40m.

Quặng vàng chỉ tập trung từ Bản Rưm đến Bản Ho, trên khoảng cách gần 3km, song quặng có hàm lượng >0,1 g/m3 chỉ tập trung ở hai đoạn thung lũng phình to nhất, Bản Ho và Bản Rưm, mỗi nơi có chiều dài ~1.000m.

Các thân quặng sa khoáng trong vùng phân bố trong vật liệu bở rời của thềm bậc II (aQ12-3) thềm bậc I (aQ21-2) và bãi bồi, lòng sông (aQ23). Trong vùng đã phát hiện được 9 thân quặng:

Thân I: dài 180m, rộng 120m, dày 0,56m, hàm lượng 
CI = 0,16 g/m3.

Thân II: dài 580m, rộng 80m, dày 0,6m, hàm lượng 
CII = 0,34 g/m3.

Thân III: dài 620m, rộng 40m, dày 0,4m, hàm lượng 
CIII = 0,57 g/m3.

Thân IV: dài 440m, rộng 40m, dày 0,6m, hàm lượng 
CIV = 0,287 g/m3.

Thân V: dài 340m, rộng 40m, dày 1,2m, hàm lượng 
CV = 0,30 g/m3.

Thân VI: dài 1.400m, rộng 150m, dày 0,68m, hàm lượng 
CVI = 0,20 g/m3.

Thân VII: dài 1.000m, rộng 70m, dày 0,60m, hàm lượng 
CVII = 0,11 g/m3.

Thân VIII: dài 340m, rộng 40m, dày 0,20m, hàm lượng 
CVIII = 0,11 g/m3.

Thân IX: dài 680m, rộng 40m, dày 0,33m, hàm lượng 
CIX = 0,20 g/m3.

Tổng tài nguyên dự báo P1: 62,5kg.

Trong đó chỉ có thân số I (Bản Ho) và thân số VI (Bản Rưm) là có giá trị hơn cả.

Điểm quặng có nguồn gốc sa khoáng, quy mô nhỏ.

